CHUYÊN ĐỀ 4

# NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VLNCN HỢP LÝ CHO CÁC MỎ ĐÁ KHI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC NỔ MÌN TẠO BIÊN VÀ CÔNG NGHỆ (THIẾT BỊ) KHOAN NGHIÊNG KHI ÁP DỤNG

# 4.1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHẤT NỔ TRONG KHAI THÁC ĐÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở ĐỒNG NAI

# 4.1.1. Sơ lược về lịch sử phát triển vật liệu nổ

Từ khi loài người khám phá ra thuốc nổ và biết sử dụng năng lượng của nó vào nhiều mục đích khác nhau. Đến thế kỷ XVIII, thuốc đen được thay thế bằng nhiều loại thuốc nổ mạnh khác và lần lượt ra đời như sau:

Vào năm 1846, nhà hoá học người Nga, Zinhin là người đầu tiên sáng chế ra thuốc nổ Nitrôglyxêrin. Sau đó, một cộng sự của ông là đại uý Pêtrusev đã nghiên cứu ra thuốc nổ đinamit với thành phần: 75% Nitrôglyxeerin + 25% Cácbonat Magiê. Trong những năm 1862-1863, kỹ sư Anphret Nôben (người Thuỵ Điển) tiếp tục hoàn thiện thuốc nổ này. Năm 1867, hai nhà hoá học Thuỵ Điển, Onxen và Nocbin phát minh ra Nitratamon, nguồn nguyên liệu chủ yếu để chế tạo ra thuốc nổ Amônit (loại thuốc nổ có nhiều ưu việt hơn đinamit).

Từ thế kỷ XIX và thế kỷ XX loạt các loại thuốc nổ an toàn như: thuốc nổ Amônit. Trotil, Zecnô,...

Nhìn chung loại thuốc nổ này có nhiều ưu việt do nguyên liệu chế tạo phong phú, đơn giản, rẻ tiền, an toàn trong quá trình sản xuất, bảo quản và vận chuyển, song có nhược điểm chịu nước kém, tỷ trọng thấp.

Vào  năm 1954 - 1960, thuốc nổ ANFO được phát minh ở Mỹ và phát triển nhanh chóng ra toàn thế giới. Loại thuốc nổ này nguyên liệu chế tạo phong phú, sản xuất đơn giản, khả năng công nổ trung bình, ít gây ô nhiễm môi trường, giá thành thấp hơn các thuốc nổ khác. Tuy nhiên, có nhược điểm: không chịu nước, không nổ được trong lỗ khoan có đường kính < 60 mm. Để khắc phục nhược điểm này, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và cho ra đời loại thuốc nổ ANFO chịu nước bằng cách đưa thêm Gel chịu nước vào.

Vào năm 1960, người Mỹ cho ra đời thuốc nổ ngậm nước Watergel, loại thuốc nổ này chứa tới 20% nước và chất tạo keo để làm đông đặc thành phần các chất ôxi hoá và các chất cháy. Đây là loại thuốc nổ có tỷ trọng cao (1,25-1,26 g/cm3), khả năng công nổ lớn ( 320  330cm3) và chịu nước tốt. Tuy nhiên, thuốc nổ này chỉ nổ tốt trong lỗ khoan có đường kính > 80 mm, tính ổn định không cao, giá thành đắt.

Vào năm 1978, thuốc nổ Nhũ tương lần đầu tiên được ra đời tại Mỹ. Đây là loại thuốc nổ có nhiều ưu điểm nhất do có tỷ trọng lớn, có khả năng chịu nước tới 72 giờ, nổ thích hợp với mọi loại đất đá và nổ tốt trong các lỗ khoan có đường kính từ 32 mm trở lên.v.v... Nhưng dù sao, loại thuốc nổ này cũng có nhược đểm là công nghệ chế tạo phức tạp, vốn đầu tư  để sản xuất rất lớn.

Ngày nay ở Việt Nam, chúng ta cũng đã sản xuất được nhiều loại thuốc nổ công nghiệp và các phụ kiện nổ mìn kể cả dây dẫn sóng kích nổ.

Có thể nói, việc nghiên cứu, chế tạo VLNCN đã nhanh chóng ứng dụng và tạo đà phát triển cho mọi nghành công nghiệp. Đặc biệt, công tác nổ mìn được ứng dụng mạnh mẽ và là khâu quan trọng nhất trong dây chuyền sản xuất mỏ lộ thiên cũng như  mỏ hầm lò.

4.1.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng chất nổ công nghiệp trên thế giới và Việt Nam trong những năm gần đây

Theo đánh giá của các chuyên gia về thuốc nổ, hiện nay nhu cầu thuốc nổ công nghiệp (TNCN) toàn thế giới đạt trên 8 triệu tấn/năm. Nước đi đầu trong việc nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ vật liệu nổ là Mỹ. Hàng năm, người Mỹ sản xuất và sử dụng tới 2-3 triệu tấn thuốc nổ, Nga sản xuất khoảng 0,6 -1,0 triệu tấn, Trung Quốc sản xuất khoảng 0,5-0,7 triệu tấn, các nước châu Âu sản xuất và tiêu thụ khoảng 0,5 triệu tấn. Các nước khu vực Đông Nam á ở mức độ không lớn: Thái Lan khoảng 3050 ngàn tấn/năm, Inđônêxia khoảng 100 ngàn tấn/năm, Malaixia khoảng trên 20 ngàn tấn/năm, các nước Lào, Campuchia, Sigapore,... mức độ tiêu thụ không đáng kể.

Để đáp ứng được nhu cầu TNCN, các nước như: Mỹ, Thuỵ Điển, Úc, Nga, Trung Quốc tập trung nghiên cứu và sản xuất thuốc nổ công nghiệp thế hệ mới (thuốc nổ sạch) có thành phần cơ bản là Nitratamôn (NH4NO3). Ở Mỹ hàng năm sản xuất trên 2 triệu tấn thuốc nổ công nghiệp thế hệ mới, trong đó 60 % là ANFO, 40 % là nhũ tương và thuốc nổ có sức công phá rất mạnh.

4.1.3. Tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng TNCN ở Việt Nam đến  năm 2020

Theo đánh giá của các chuyên gia về thuốc nổ của Việt Nam, nhu cầu sử dụng TNCN theo các năm ngày càng tăng dần. Có thể đưa ra con số khả năng sản xuất TNCN nước ta vào khoảng trên 60 000 tấn/năm và nhu cầu sử dụng TNCN cho các ngành có sử dụng VLNCN đến năm 2020 vào khoảng trên 1 triệu tấn/năm.

Trên bảng 1.1 trình bày các loại chất nổ đang  sử dụng sản xuất tại Việt Nam theo thông tư 13/2018/TT-BCT.

Bảng 4.1. DANH MỤC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

| TT | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật |  | Mã HS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đặc tính kỹ thuật | Chỉ tiêu |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Thuốc nổ công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Thuốc nổ Amonit AD1 | Khối lượng riêng, g/cm3 | 0,95 ÷1,05 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ ẩm, % | ≤ 0,5 |  |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 3.600 ÷ 4.200 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT tiêu chuẩn), % | 120 ÷130 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | 14 ÷ 16 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Độ nhạy với kíp số 8 | Nổ hết thuốc |  |
|  |  | Thời hạn bảo đảm, tháng | 06 |  |
| 2 | Thuốc nổ TNP1 | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,15 ± 0,05 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 4.000 ÷ 4.400 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT tiêu chuẩn), % | 110 ÷ 115 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 12,5 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | 6 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Theo HDSD |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
| 3 | Thuốc nổ Anfo | Khối lượng riêng rời, g/cm3 | 0,8 ÷ 0,95 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 3.000 ÷ 4.500 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 300 ÷ 330 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì (đo trong ống thép), mm | ≥ 15 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 03 |  |
| 4 | Thuốc nổ Anfo chịu nước | Khối lượng riêng rời, g/cm3 | 0,85 ÷ 0,9 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 3.500 ÷ 3.800 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 300 ÷ 310 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì (đo trong ống thép), mm | 14 ÷ 17 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 03 |  |
| 5 | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,05 ÷ 1,35 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 3.800 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | ≥ 101 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 280 ÷ 340 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 14 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 6 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước, giờ | ≥ 12 |  |
| 6 | Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,20 ÷ 1,35 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 5.500 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 115 ÷ 125 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | ≥ 330 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 15 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 6 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước, giờ | ≥ 12 |  |
| 7 | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,05 ÷ 1,25 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 4.000 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 300 ÷ 340 |  |
|  |  | Hoặc chuyển đổi tương đương sang phương pháp đo khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 105 ÷ 120 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 14 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, giờ | ≥ 12 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
| 8 | Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,00 ÷ 1,15 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 3.500 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với Anfo theo khối lượng), % | 56 ÷ 61 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 8 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 2 |  |
|  |  | Nổ an toàn trong môi trường có khí mê tan (Phương pháp B - TCVN 6570: 2005) | 10 lần nổ không gây cháy nổ khí CH4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
|  |  | Lượng khí độc sinh ra khi nổ (quy ra CO), lít/kg | ≤ 150 |  |
| 9 | Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,05 ÷ 1,25 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 3.400 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml; | ≥ 240 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 90 ÷ 110 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 12 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Nổ an toàn trong môi trường có khí mê tan (Phương pháp A- TCVN 6570: 2005) | 10 lần nổ không gây cháy nổ khí CH4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
|  |  | Lượng khí độc sinh ra khi nổ (quy ra CO), lít/kg | ≤ 150 |  |
| 10 | Thuốc nổ nhũ tương rời | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,08 ÷ 1,29 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ trong lỗ khoan, m/s | ≥ 4.000 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Mồi nổ |  |
| 11 | Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,08 ÷ 1,29 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ trong lỗ khoan, m/s | ≥ 4.000 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước (sâu ≥ 1 mét nước), giờ | ≥ 4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Mồi nổ |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng (bảo quản trong bao PP+PE), tháng | 03 |  |
| 12 | Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,59 ÷ 1,70 | 3602.00.00 |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 350 ÷ 390 |  |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 7.200 ÷ 7.800 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | 22 ÷ 24 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 60 |  |
| 13 | Mìn phá đá quá cỡ | Tốc độ nổ, m/s | 3.600 ÷ 3.900 | 3602.00.00 |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 350 ÷ 360 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | 13 ÷ 15 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Theo HDSD |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
| 14 | Thuốc nổ Senatel Powersplit | Tỷ trọng danh định, g/cm3 | 1,23 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 6.500 |  |
|  |  | Đường kính thỏi thuốc, mm | 26 hoặc 32 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng (tối đa), tháng | 18 |  |
| II | Phụ kiện nổ công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Kíp nổ đốt số 8 | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 6,8 ÷ 7,1 |  |
|  |  | Chiều dài kíp, mm | 38 ÷ 40 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
| 2 | Kíp nổ điện số 8 | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 6,8 ÷ 7,1 |  |
|  |  | Chiều dài kíp, mm | 46 ÷ 48 |  |
|  |  | Dòng điện bảo đảm nổ, A | 1,0 |  |
|  |  | Dòng điện an toàn trong 5 phút, A | 0,05 |  |
|  |  | Điện trở (loại dây dẫn 1,9m ÷ 2,1m), | 2,0 ÷ 4,0 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
|  |  | Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng | Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu |  |
| 3 | Kíp nổ điện vi sai | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,3 |  |
|  |  | - Chiều dài kíp, mm + Từ số 1÷ số 8 + Số 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 + Số 12, 16, 17 | 62 ± 1 65 ± 1 70 ± 1 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn | 1,9m ÷ 2,1m hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Điện trở (loại dây dẫn 1,9m-2,1m), | 2,0 ÷ 3,2 |  |
|  |  | Dòng điện bảo đảm nổ, A | 1,2 |  |
|  |  | Dòng điện an toàn trong 5 phút, A | 0,18 |  |
|  |  | Số vi sai | 20 số |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 325, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1125, 1250, 1400, 1550 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
|  |  | Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng | Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu |  |
| 4 | Kíp nổ điện vi sai an toàn | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,3 |  |
|  |  | Chiều dài kíp, mm | 57 ÷ 59 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn | 1,9m ÷ 2,1m hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Điện trở (loại dây dẫn 1,9m ÷ 2,1m), | 2,0 ÷ 3,2 |  |
|  |  | Dòng điện bảo đảm nổ, A | 1,2 |  |
|  |  | Dòng điện an toàn trong 5 phút, A | 0,18 |  |
|  |  | Số vi sai | 06 số |  |
|  |  | Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan) | 50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | (25, 50, 75, 100, 125, 150) |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
|  |  | Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng | Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu |  |
| 5 | Kíp nổ vi sai an toàn Carrick-8 | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Số vi sai | 08 số |  |
|  |  | Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan) | 50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005 |  |
|  |  | Độ bền kéo, N | 600 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 48 |  |
| 6 | Kíp nổ vi sai phi điện | Cường độ nổ dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ và 01 số đặc biệt loại 400ms | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Cường độ nổ dùng cho 04 số kíp đặc biệt loại 17, 25, 42, 100 ms | Xuyên thủng tấm chì dày 2 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp |  |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,3 |  |
|  |  | Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | - Số vi sai và ứng dụng + Dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ + Dùng cho nổ lộ thiên | 36 số 05 số đặc biệt |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm của 36 số kíp, ms | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1025, 1125, 1225, 1440, 1675, 1950, 2275, 2650, 3050, 3450, 3900, 4350, 4600, 5500, 6400, 7400, 8500, 9600 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm (05 số kíp đặc biệt), ms | 17, 25, 42, 100, 400 |  |
| 7 | Kíp vi sai phi điện MS 15 số | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn nổ, m | 2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Đường kính ngoài kíp, mm | 7,0 ÷ 7,35 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, độ sâu 20m (tương đương 2atm), giờ | 8 |  |
|  |  | Số kíp vi sai | 15 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375 |  |
| 8 | Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn nổ, m | 2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Đường kính ngoài kíp, mm | 7,0 ÷ 7,3 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, độ sâu 20 m (tương đương 2 atm), giờ | 24 |  |
|  |  | Số kíp vi sai | 15 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm (s) | 0,2; 0,4; 0,6; 1; 1,4; 1,8; 2,4; 3,0; 3,8; 4,6; 5,5; 6,4; 7,4; 8,5; 9,6 |  |
| 9 | Kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), kg | 2,0 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn nổ, m | 2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Số vi sai | 10 số |  |
|  |  | Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan) | 50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400 |  |
|  |  | Điều kiện sử dụng | Sử dụng cho mỏ hầm lò có khí nổ |  |
| 10 | Kíp nổ điện tử Uni tronic 600 | Độ bền kéo, Kg/lbs | 20 kg/44 lbs | 3603.00.10 |
|  |  | Trọng lượng thuốc nổ nạp, mg | 900 |  |
|  |  | Đường kính vỏ, mm | 76 |  |
|  |  | Độ dài tiêu chuẩn, mm | 89 |  |
|  |  | Lập trình, ms | ± 1 |  |
|  |  | Vi sai tối đa, s | 10 |  |
|  |  | Độ chính xác theo hệ số biến thiên, % | ± 0,03 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng (tối đa), tháng | 60 |  |
| 11 | Dây dẫn tín hiệu nổ | Tốc độ chuyền tín hiệu, m/s | ≥ 1.600 | 3603.00.90 |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
| 12 | Dây cháy chậm công nghiệp | Tốc độ cháy, s/m | 100 ÷ 125 | 3603.00.20 |
|  |  | Đường kính ngoài của dây, mm | 5,3 ± 0,3 |  |
|  |  | Đường kính lõi thuốc, mm | ≥ 2,5 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước, giờ | 2 |  |
| 13 | Dây nổ chịu nước 5, 6, 10, 12, 40, 70g/m | - Đường kính ngoài danh định, mm + Loại 5g/m + Loại 6g/m + Loại 10 g/m + Loại 12 g/m + Loại 40g/m + Loại 70g/m | 4,0 3,6 4,8 5,8 7,8 11,0 | 3603.00.90 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 6.500 |  |
|  |  | Độ bền kéo, N | 500 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước (ở độ sâu 1m), giờ | 24 |  |
|  |  | - Mật độ thuốc, g/m + Loại 5g/m + Loại 6g/m + Loại 10 g/m + Loại 12 g/m + Loại 40 g/m + Loại 70 g/m | 5 ± 1 6 ± 1 10 ± 1 12 ± 1 40 ± 3 70 ± 5 |  |
|  |  | Khả năng tác động của nhiệt độ, giờ + Tại nhiệt độ -350C ± 30C + Tại nhiệt độ 550C ± 30C | 2 6 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 48 |  |
| 14 | Dây nổ thường | Đường kính ngoài, mm | 4,8 ÷ 6,2 | 3603.00.90 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 6.500 |  |
|  |  | Độ bền kéo, N | 500 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, giờ | 24 |  |
|  |  | Mật độ thuốc, g/m | 10 ± 1 |  |
| 15 | Dây dẫn tín hiệu Conectadets | Độ bền kéo, N | 570 | 3603.00.90 |
|  |  | Độ dài tiêu chuẩn | 3,6; 4,9; 6,1; 9,0; 12; 15; 18 |  |
|  |  | Thuốc nạp khởi nổ | 190 mg (Azit chì) |  |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 3,0 |  |
| III | Thuốc nổ mạnh |  |  |  |
| 1 | Hexogen (G, DX, T4, Cyclotrimethylen - trinitramin) - Công thức hóa học - C3H6N6O6 - C6H2N6N3(NO2)3 | Nhiệt độ nóng chảy, 0C | ≥ 200 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axit - Tính theo axit Nitric, % - Tính theo axit Sunphuric, % | ≤ 0,05 ≤ 0,05 |  |
|  |  | Hàm lượng tạp chất không tan trong axêtôn, % | ≤ 0,15 |  |
|  |  | Hàm lượng tro, % | ≤ 0,05 |  |
|  |  | Độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast, % | 40 ÷ 84 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 140 ÷ 150 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 15,5 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,60g/cm3, m/s | 8.100 ± 200 |  |
| 2 | Trinitrotoluen (TNT) Công thức hóa học - C6H2(NO2)3CH3 | Nhiệt độ nóng chảy, oC | ≥ 80 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axit (tính theo axit Sunphuric), % | ≤ 0,01 |  |
|  |  | Hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi, % | ≤ 0,1 |  |
|  |  | Cặn không tan trong Axêtôn, % | ≤ 0,1 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng cách đo độ dãn bom chì, ml | ≥ 280 |  |
|  |  | Hoặc chuyển đổi tương đương sang phương pháp đo khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật, mm | ≥ 280 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,60g/cm3, m/s | 7.000 ± 200 |  |
| 3 | Octogen (HMX - Cyclotetramethylene tetratrramine, Homocyclonit) Công thức hóa học - C4H8N8O8 | Nhiệt độ nóng chảy, oC | 270 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axit (tính theo axit axetic), % | 0,05 |  |
|  |  | Các chất không tan trong axêtôn, % | 0,25 |  |
|  |  | Độ nhạy va đập (búa 10 kg rơi ở độ cao 25 cm), % | 88 ÷ 100 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 135 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,32g/cm3, m/s | 7.200 |  |
| 4 | Pentrit (Pentaerythrol-tetranitrate, Tetranitro pentaeritrit, Corpent, PENT hoặc TEN) Công thức hóa học - C(CH2ONO2)4 - C5H8(ONO2) | Nhiệt độ nóng chảy, 0 C | ≥ 139 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axít (tính theo axit Sunphuric hoặc axit Nitric) hoặc độ kiềm (tính theo NaOH) % | ≤ 0,01 |  |
|  |  | Hàm lượng cặn không tan trong axeton, % - Chưa thuần hóa - Đã thuần hóa | ≤ 0,08 ≤ 0,1 |  |
|  |  | Hàm lượng tro, % - Chưa thuần hóa - Đã thuần hóa | ≤ 0,04 ≤ 0,1 |  |
|  |  | Hàm lượng các chất vô cơ | ≤ 0,01 |  |
|  |  | Độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast, % | 100 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng phương pháp con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 135 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,60g/cm3, m/s | ≥ 7.900 |  |

## 4.1.4. Tình hình sử dụng vật liệu nổ trong khai thác đá VLXD ở Đồng Nai

Do yêu cầu nâng cao sản lượng khai thác phục vụ xây dựng trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi…, khối lượng thuốc nổ và phương tiện nổ công nghiệp sử dụng trong khai thác đá VLXD ở Đồng Nai tăng lên nhanh chóng.

Theo báo cáo của các mỏ, khối lượng thuốc nổ sử dụng cho các mỏ đá 03 năm gần nhất là hàng trăm nghìn tấn, cụ thể như sau:

| TT | Tên doanh nghiệp | Kế hoạch đến 31/12/2015 |  |  |  |  | Thực hiện đến 31/12/2015 |  |  |  |  | Tỷ lệ so với KH (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thuốc nổ khai thác (Kg) | Thuốc nổ phụ trợ (Kg) | Mồi nổ (quả) | Kíp nổ (cái) | Dây nổ (m) | Thuốc nổ khai thác (Kg) | Thuốc nổ phụ trợ (Kg) | Mồi nổ (quả) | Kíp nổ (cái) | Dây nổ (m) | Thuốc nổ khai thác | Thuốc nổ phụ trợ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=7/2 | 13=8/3 |
| 1 | Cty TNHH Sản xuất VLXD Mai Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,916 | 0 | 932 | 1,896 | 1,500 |  |  |
| 2 | Cty Công Trình Giao thông 610 | 500,000 | 229,540 | 40,000 | 71,500 | 0 | 424,400 | 3,442 | 28,723 | 54,012 | 0 | 84.88 |  |
| 3 | Công ty BBCC | 3,825,000 | 0 | 276,662 | 312,406 | 6,000 | 1,386,878 | 0 | 68,862 | 133,151 | 0 | 36.26 |  |
| 3.1 | Mỏ đá Thiện Tân 2 | 875,000 | 0 | 32,895 | 66,372 | 0 | 327,280 | 0 | 15,146 | 30,696 | 0 | 37.40 | I |
| 3.2 | Mỏ Thạnh Phú 1 | 1,400,000 | 0 | 105,263 | 106,196 | 0 | 422,119 | 0 | 21,152 | 42,102 | 0 | 30.15 |  |
| 3.3 | Mỏ Tân Cang 1 | 675,000 | 0 | 69,252 | 70,002 | 0 | 438,239 | 0 | 24,793 | 44,801 | 0 | 64.92 |  |
| 3.4 | Mỏ đá SócLu 2 | 700,000 | 0 | 55,402 | 55,869 | 3,000 | 67,586 | 0 | 2,532 | 4,961 | 0 | 9.66 |  |
| 3.5 | Mỏ đá Soklu 5 | 175,000 | 0 | 13,850 | 13,967 | 3,000 | 131,654 | 0 | 5,239 | 10,591 | 0 | 75.23 |  |
| 4 | Cty CP KT&SXVLXD IDICO Đồng Nai | 350,000 | 36,000 | 13,000 | 27,500 | 20,000 | 30,667 | 0 | 1,474 | 3,023 | 0 | 8.76 |  |
| 5 | HTX Nam Châu Sơn | 85,000 | 0 | 7,000 | 17,300 | 60,000 | 56,738 | 0 | 4,220 | 2264 | 34,650 | 66.75 |  |
| 6 | C.Ty CP Tân Cang: Tân Cang 2 | 164,250 | 26,500 | 5,888 | 12,032 | 0 | 126,104 | 0 | 5,527 | 11,190 | 0 | 76.78 |  |
| 7 | Cty CP Hoá An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Mỏ Thạnh Phú 2 | 350,000 | 0 | 11,106 | 22,621 | 0 | 163,797 | 0 | 7,020 | 14,210 | 0 | 46.80 |  |
| 7.2 | Mỏ Tân Cang 3 | 245,000 | 0 | 8,652 | 17,064 | 0 | 62,449 | 0 | 3,440 | 6,708 | 0 | 25.49 |  |
| 8 | Cty Đồng Tân - Mỏ Tân Cang 8 | 400,000 | 0 | 2,600 | 190,660 | 0 | 59,000 | 0 | 2,550 | 5,112 | 0 | 14.75 |  |
| 9 | Cty CP Đầu tư XD Số 5 | 91,000 | 28,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 33,726 | 0 | 1,480 | 2,309 | 0 | 37.06 |  |
| 10 | HTX Bình Thạch | 107,536 | 0 | 6,393 | 10,754 | 0 | 94,471 | 0 | 2989 | 9,325 | 0 | 87.85 |  |
| 11 | Hợp tác xã An Phát - Mỏ Tân Cang 7 | 235,000 | 0 | 24,920 | 57,850 | 0 | 149,873 | 0 | 6,927 | 13,908 | 0 | 63.78 |  |
| 12 | Cty TNHH K.Thác VL&XD Vĩnh Hải | 245,000 | 52,500 | 40,000 | 75,000 | 0 | 178,665 | 0 | 8,827 | 17,897 | 0 | 72.92 |  |
| 13 | Cty CP XD&SX VLXD Đồng Nai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,658 | 0 | 4,355 | 8,895 | 1,350 |  |  |
| 14 | Cty TNHH Hoàng Hải | 105,600 | 35,400 | 5,000 | 22,000 | 70,000 | 105,600 | 1,910 | 0 | 2,246 | 32,350 | 100.00 |  |
| 15 | Liên hiệp HTX DVNN Tổng hợp Đồng Nai | 526,000 | 0 |  |  |  | 44,904 | 0 | 2,308 | 4,712 | 0 | 8.54 |  |
| 16 | C.Ty CPĐT KS-Than Đông Bắc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Mỏ Núi Nứa | 105,000 | 0 | 5,000 | 9,000 | 0 | 77,885 | 0 | 3,553 | 6,104 | 0 | 74.18 |  |
| 16.2 | Sân bay Biên Hòa | 390,000 | 0 | 16,000 | 33,600 | 16,000 | 135,804 | 0 | 6,071 | 12,474 | 3,100 | 34.82 |  |
| 17 | Cty CPĐTXD&VL Đồng Nai | 184,000 | 0 | 11,000 | 22,500 | 19,000 | 22,252 | 0 | 1,449 | 2,971 | 3,150 | 12.09 |  |
| 17.1 | Mỏ TT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Mỏ Tân Cang 5 | 400,000 | 0 | 14,000 | 45,900 | 70,000 | 89,115 | 0 | 4,680 | 9,780 | 3,600 | 22.28 |  |
| 18 | Tổng khối lượng | 8,308,386 | 407,940 | 492,221 | 957,687 | 281,000 | 3,354,902 | 5,352 | 165,387 | 322,187 | 79,700 |  |  |

| STT | Tên doanh nghiệp | Kế hoạch 31/12/2016 |  |  |  |  | Thực hiện 31/12/2016 |  |  |  |  | Tỷ lệ so với KH (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thuốc nổ khai thác (Kg) | Thuốc nổ phụ trợ (Kg) | Mồi nổ (quả) | Kíp nổ (cái) | Dây nổ (m) | Thuốc nổ khai thác (Kg) | Thuốc nổ phụ trợ (Kg) | Mồi nổ (quả) | Kíp nổ (cái) | Dây nổ (m) | Thuốc nổ khai thác | Thuốc nổ phụ trợ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=7/2 | 13=8/3 |
| 1 | Cty CP ĐT XD Cao Su | 48,000 | 0 | 2,400 | 1,200 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Cty Công Trình Giao thông 610 | 500,000 | 229,540 | 40,000 | 71,500 | 0 | 409,278 | 0 | 28,254 | 53,216 | 0 | 81.86 |  |
| 3 | Công ty BBCC | 2,145,000 | 0 | 101,101 | 203,631 | 6,000 | 1,307,888 | 0 | 67,719 | 130,613 | 0 | 60.97 |  |
| 3.1 | Mỏ đá Thiện Tân 2 | 525,000 | 0 | 24,490 | 49,330 | 0 | 283,614 | 0 | 13,420 | 27,452 | 0 | 54.02 |  |
| 3.2 | Mỏ Thạnh Phú 1 | 630,000 | 0 | 29,388 | 59,196 | 0 | 370,767 | 0 | 17,788 | 36,043 | 0 | 58.85 |  |
| 3.3 | Mỏ Tân Cang 1 | 675,000 | 0 | 33,334 | 67,117 | 3,000 | 350,488 | 0 | 22,229 | 39,353 | 0 | 51.92 |  |
| 3.4 | Mỏ đá SokLu 2 | 140,000 | 0 | 6,173 | 12,439 | 3,000 | 65,002 | 0 | 2,710 | 5,278 | 0 | 46.43 |  |
| 3.5 | Mỏ đá Soklu 5 | 175,000 | 0 | 7,716 | 15,549 | 0 | 106,570 | 0 | 4,522 | 8,909 | 0 | 60.90 |  |
| 4 | Cty CP KT&SXVLXD IDICO | 350,000 | 0 | 13,000 | 26,750 | 0 | 70,136 | 0 | 2,777 | 5,669 | 0 | 20.04 |  |
| 5 | HTX Nam Châu Sơn | 170,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 70,000 | 38,132 | 0 | 3,171 | 2398 | 21,800 | 22.43 |  |
| 6 | C.Ty CP Tân Cang: Tân Cang 2 | 164,000 | 26,500 | 5,888 | 12,032 | 0 | 149,346 | 26162 | 7,420 | 15,006 | 0 | 91.06 |  |
| 7 | Cty CP Hoá An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Mỏ Thạnh Phú 2 | 286,300 | 37,800 | 12,156 | 24,534 | 0 | 142,432 | 0 | 8,073 | 16,312 | 0 | 49.75 |  |
| 7.2 | Mỏ Tân Cang 3 | 220,500 | 36,000 | 7,840 | 15,866 | 0 | 76,442 | 0 | 3,912 | 8,010 | 0 | 34.67 |  |
| 8 | CtyCPĐTPTCườngThuậnIDICO-MỏTânCang 8 | 400,000 | 50,000 | 2,000 | 180,600 | 0 | 83,778 | 0 | 3,029 | 5,950 | 0 | 20.94 |  |
| 9 | Cty CP Đầu tư XD Số 5 | 91,000 | 28,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 29,450 | 0 | 1,107 | 2,187 | 0 | 32.36 |  |
| 10 | HTX Bình Thạch | 160,000 | 0 | 6,000 | 16,000 | 0 | 135,335 | 0 | 4268 | 12,768 | 0 | 84.58 |  |
| 11 | Hợp tác xã An Phát - Mỏ Tân Cang 7 | 600,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 307,976 | 0 | 14,985 | 28,076 | 0 | 51.33 |  |
| 12 | Cty TNHH K.Thác VL&XD Vĩnh Hải | 285,000 | 52,000 | 40,000 | 75,000 | 0 | 213,025 | 0 | 10,855 | 21,607 | 0 | 74.75 |  |
| 13 | Cty TNHHSXVLXD Mai Phong | 50,000 | 0 | 3,500 | 10,350 | 15,000 | 32,946 | 0 | 1,865 | 3,809 | 3,300 | 65.89 |  |
| 14 | Cty TNHH Hoàng Hải | 105,600 | 35,400 | 5,000 | 15,000 | 55,000 | 81,381 | 28,109 | 0 | 2,958 | 35,400 | 77.07 |  |
| 15 | Liên hiệp HTX DVNN Tổng hợp Đồng Nai-TC6 | 526,000 | 0 | 24,500 | 49,340 | 0 | 145,706 | 0 | 7,351 | 15,339 | 0 | 27.70 |  |
| 16 | C.Ty CPĐT KS-Than Đông Bắc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Mỏ Núi Nứa | 116,000 | 0 | 6,000 | 8,000 | 0 | 81,223 | 0 | 3,567 | 5,562 | 0 | 70.02 |  |
| 16.2 | Sân bay Biên Hòa | 390,000 | 0 | 20,000 | 52,000 | 17,000 | 396,491 | 0 | 18,270 | 38,219 | 31,500 | 101.66 |  |
| 17 | Cty CPĐTXD&VL Đồng Nai - Mỏ Tân Cang 5 | 400,000 | 0 | 14,000 | 46,800 | 70,000 | 195,266 | 0 | 11,421 | 24,533 | 2,150 | 48.82 |  |
| 18 | Cty CP XD&SXVLXD Đồng Nai | 175,000 | 275,000 | 9,300 | 19,070 | 0 | 144,071 | 11,007 | 7,050 | 14,436 | 6,300 | 82.33 |  |
| 19 | Cty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai | 250,000 | 0 | 20,000 | 41,000 | 0 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 20 | Tổng khối lượng | 7,432,400 | 770,240 | 385,685 | 926,673 | 277,000 | 4,040,302 | 65,278 | 205,094 | 406,668 | 100,450 | 54.36 |  |

| TT | Tên doanh nghiệp | Kế hoạch năm 30/9/2017 |  |  |  |  | Thực hiện 30/9/2017 |  |  |  |  | Tỷ lệ so với KH (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thuốc nổ khai thác (Kg) | Thuốc nổ phụ trợ (Kg) | Mồi nổ (quả) | Kíp nổ (cái) | Dây nổ (m) | Thuốc nổ khai thác (Kg) | Thuốc nổ phụ trợ (Kg) | Mồi nổ (quả) | Kíp nổ (cái) | Dây nổ (m) | Thuốc nổ khai thác | Thuốc nổ phụ trợ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=7/2 | 13=8/3 |
| 1 | Cty TNHH Quốc Phú Sơn Lâm | 48,000 | 0 | 2,400 | 1,200 | 24,000 | 29,908 | 0 | 1,346 | 2,762 | 0 |  |  |
| 2 | Cty Công Trình Giao thông 610 | 500,000 | 142,616 | 38,557 | 70,718 | 0 | 277,360 | 10,776 | 18,497 | 33,767 | 0 | 55.47 |  |
| 3 | Công ty BBCC | 2,145,000 | 0 | 101,101 | 203,631 | 6,000 | 1,369,451 | 0 | 71,552 | 140,551 | 0 | 63.84 |  |
| 3.1 | Mỏ đá Thiện Tân 2 | 525,000 | 0 | 24,490 | 49,330 | 0 | 336,580 | 0 | 17,388 | 35,710 | 0 | 64.11 |  |
| 3.2 | Mỏ Thạnh Phú 1 | 630,000 | 0 | 29,388 | 59,196 | 0 | 432,089 | 0 | 22,780 | 45,904 | 0 | 68.59 |  |
| 3.3 | Mỏ Tân Cang 1 | 675,000 | 0 | 33,334 | 67,117 | 0 | 430,606 | 0 | 24,726 | 45,939 | 0 | 63.79 |  |
| 3.4 | Mỏ đá SokLu 2 | 140,000 | 0 | 6,173 | 12,439 | 3,000 | 66,136 | 0 | 2,642 | 5,068 | 0 | 47.24 |  |
| 3.5 | Mỏ đá Soklu 5 | 175,000 | 0 | 7,716 | 15,549 | 3,000 | 104,040 | 0 | 4,016 | 7,930 | 0 | 59.45 |  |
| 4 | Cty CP KT&SXVLXD IDICO | 350,000 | 0 | 13,000 | 26,750 | 0 | 24,028 | 0 | 678 | 1,846 | 0 | 6.87 |  |
| 5 | HTX Nam Châu Sơn | 100,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 70,000 | 39,236 | 0 | 2,915 | 6,059 | 8,650 | 39.24 |  |
| 6 | C.Ty CP Tân Cang: Tân Cang 2 | 164,250 | 39,270 | 6,256 | 12,784 | 0 | 193,982 | 41,738 | 10,157 | 20,575 | 0 |  |  |
| 7 | Cty CP Hoá An - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Mỏ Thạnh Phú 2 | 330,400 | 0 | 11,106 | 22,621 | 0 | 192,058 | 0 | 8,095 | 16,227 | 0 | 58.13 |  |
| 7.2 | Mỏ Tân Cang 3 | 285,000 | 0 | 10,546 | 22,524 | 0 | 101,058 | 0 | 4,936 | 10,055 | 0 | 35.46 |  |
| 8 | Cty CPĐTPT Cương Thuận Idico TC8 | 200,000 | 50,000 | 10,000 | 21,000 | 0 | 122,734 | 0 | 4,718 | 9,607 | 0 | 61.37 |  |
| 9 | Cty CP Đầu tư XD Số 5 | 91,000 | 28,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,802 | 0 | 1,174 | 2,266 | 0 | 33.85 |  |
| 10 | HTX Bình Thạch | 245,000 | 0 | 12,000 | 25,000 | 0 | 215,500 | 0 | 9080 | 17,339 | 0 | 87.96 |  |
| 11 | Hợp tác xã An Phát - Mỏ Tân Cang 7 | 600,000 | 0 | 100,000 | 101,000 | 0 | 391,411 | 0 | 16,586 | 34,439 | 0 | 65.24 |  |
| 12 | Cty TNHH K.Thác VL&XD Vĩnh Hải | 285,000 | 52,500 | 40,000 | 75,000 | 0 | 193,522 | 0 | 9,878 | 20,222 | 0 | 67.90 |  |
| 13 | Cty TNHHSXVLXD Mai Phong | 50,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 38,942 | 0 | 1,744 | 3,597 | 3,000 | 77.88 |  |
| 14 | Cty TNHH Hoàng Hải | 105,600 | 35,400 | 5,000 | 15,000 | 55,000 | 98,900 | 48,069 | 0 | 3,552 | 46,650 | 93.66 |  |
| 15 | Liên hiệp HTX DVNN Tổng hợp ĐN | 526000 | 0 | 24500 | 49340 | 0 | 93,270 | 85,749 | 8,656 | 18,907 | 0 | 17.73 |  |
| 16 | Cty Phú Minh Châu- Mỏ Núi Nứa | 128,000 | 0 | 80,000 | 10,000 | 45,000 | 122,046 | 29,130 | 126 | 3,256 | 59,100 | 95.35 |  |
| 17 | Công ty TNHH Trường Trường Phát |  |  |  |  |  | 29,962 | 0 | 1,956 | 4,132 | 0 |  |  |
| 18 | Mỏ Tân Cang 5 | 400,000 | 0 | 14,000 | 45,900 | 70,000 | 243,152 | 0 | 14,129 | 29,940 | 2,350 | 61 |  |
| 19 | Cty CP XD&SXVLXD Đồng Nai | 135122 | 275000 | 9300 | 12320 | 0 | 118,018 | 2,276 | 6,038 | 12,342 | 2,000 | 87 |  |
| 20 | Công ty CP ĐTPT Cường Thuận Idico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | HTX DV VT Khai khoáng Thăng Long | 98,000 | 6,600 | 4,052 | 8,188 | 0 | 67,631 | 0 | 3,808 | 9,962 | 0 | 69.01 |  |
| 22 | Hợp tác xã An Phát - Mỏ Tân Cang 9 |  |  |  |  |  | 19,524 | 0 | 950 | 2,040 | 0 |  |  |
| 23 | Công ty CP Khoáng sản 623 | 300,000 | 70,000 | 30,000 | 61,000 | 0 | 34,459 | 0 | 2,014 | 4,110 | 0 |  |  |
| 24 | Công ty TNHH SXTM&DV Thái Sơn 38 |  |  |  |  |  | 1,360 | 0 | 275 | 847 | 0 |  |  |
| 25 | CN Công ty CP ĐT KS Than Đông Bắc |  |  |  |  |  | 7,993 | 0 | 388 | 793 | 700 |  |  |
|  | Tổng cộng: |  |  |  |  |  | 4,056,307 | 217,738 | 199,696 | 409,193 | 122,450 |  |  |

## 4.1.4.1. Loại chất nổ và khối lượng sử dụng

Theo số liệu thống kê các loại thuốc nổ sử dụng nổ mìn lần 1 tại các mỏ đá cho thấy:

- Các loại thuốc nổ do Việt Nam sản xuất được sử dụng chủ yếu: AD-1 và EE-31 (từ 216%), NT-13 (0,740,3%), P-113 (0,01%), AN-13 (0,64,8%), ANFO chịu nước (1,961,9%), ANFO thường (24,760,6%), Zernôgranulít 79/21 (029%).

- Nhóm các chất nổ chịu nước gồm: NT-13, EE-31, P113, AN13, TNT(TQ), P3151 chiếm tỷ lệ lớn hơn từ 27,874,1%, trung bình là 55,4%. Nhóm chất nổ không chịu nước sử dụng phổ biến là ANFO thường và chiếm tỷ lệ nhỏ hơn từ 25,9  72,2%, trung bình là 44,6%, xu hướng các mỏ chuyển sang sử dụng ANFO thường với tỷ lệ ngày càng cao do những ưu điểm của loại chất nổ này.

- Thuốc nổ chịu nước được sử dụng nhiều nhất là nhũ tương.

- Chất nổ không chịu nước chủ yếu sử dụng ANFO thường.

- Việc sử dụng chất nổ chịu nước và chất nổ không chịu nước ở các mỏ khá ổn định, xu hướng là giảm dần tỷ lệ chất nổ chịu nước đến mức tối thiểu có thể, sử dụng ngày càng nhiều hơn các loại chất nổ không chịu nước rẻ tiền.

## 4.1.4.2. Chất lượng và hiện trạng sử dụng các loại chất nổ do Việt Nam sản xuất

Hiện tại, các loại chất nổ được sử dụng chủ yếu ở các mỏ là các sản phẩm do Việt Nam sản xuất. Ba sản phẩm được sử dụng nhiều nhất ở các mỏ đá là ANFO; AĐ-1 và Nhũ tương các loại, đây là 3 sản phẩm sản xuất trong nước dạng thỏi hay túi. Riêng dạng rời (ANFO) có khả năng cơ giới hoá trong công tác nạp thuốc, chất lượng ổn định. Đối với ANFO chịu nước khi nạp trong lỗ khoan chứa nước động chất lượng không ổn định, vì vậy phải nạp trong các túi nhựa PE nên mật độ nạp thấp và loại thuốc này ít được sử dụng.

Các loại chất nổ nhũ tương được sử dụng nhiều là NT-13, EE-31, P-113, P-113L, AN-13. Hai loại chất nổ chứa nước là Wartergel TFD-15 và TNP-1 thì ít được sử dụng. Chất nổ Zernôgranulít 79/21 chỉ được sử dụng tại một số mỏ ở miền Bắc, có thể thay thế ANFO thường bằng chất nổ Sôfanít (AFST-15) là loại chất nổ trên cơ sở ANFO nhưng trộn thêm 5% TNT để tăng tính năng kỹ thuật cho sản phẩm này.

Nhìn chung, các loại chất nổ hiện đang sử dụng tại các mỏ đá với chủng loại đa dạng, chất lượng khá ổn định nhưng việc sử dụng ở từng mỏ thường thiên về một số loại chất nổ nào đó, chưa có sự nghiên cứu lựa chọn cụ thể và chi tiết. Các loại chất nổ không chịu nước hoặc chất nổ trong thành phần có Trotyl chất lượng ổn định, giá bán phù hợp tuy nhiên không an toàn và độc hại cho môi trường, chủ yếu được sử dụng trong nổ mìn lần hai.

4.2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CHẤT NỔ CHO CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ VLXD Ở ĐỒNG NAI

## 4.2.1. Công tác khoan tại các mỏ đá ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc nổ

a.Đường kính lỗ khoan. Giữa các mỏ đá sử dụng đường kính lỗ khoan lớn có sự khác biệt phạm vi đường kính lỗ khoan sử dụng để phù hợp công suất và sản lượng khai thác của từng mỏ.

Ở các mỏ đá nêu trên thường sử dụng chủ yếu các loại máy khoan đập - xoay chạy bằng năng lượng khí nén và điện 3 pha và máy khoan đập xoay thủy lực có đường kính mũi khoan phổ biến là loại 76, 89, 102, 105, 115 mm. Các loại máy khoan đập - xoay BMK-5, máy khoan thuỷ lực đường kính loại trung bình (từ 102115 mm) thuộc các hãng như FURUKAWA (Nhật), TAMROC (Phần Lan),...

Nhìn chung các loại máy khoan đang sử dụng đáp ứng được năng lực yêu cầu, trang thiết bị khá hoàn chỉnh đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc sử dụng các loại máy khoan nói trên phù hợp với đồng bộ thiết bị xúc bốc, vận chuyển ở các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b.Năng suất và thời gian thi công bãi khoan. Máy khoan thủy lực đập - xoay có năng suất thực tế rất lớn, khoảng 100 -200 mét/ca khi khoan trong đá vôi hay đá granite trong khi các máy khoan chạy bằng khí nén và điện 3 pha như BMK-5, CBY-100 chỉ đạt 30 - 60 mét/ca.

Các máy khoan đập - xoay thuỷ lực đường kính trung bình nêu trên có ưu điểm là linh hoạt, tốc độ khoan và thời gian thi công một bãi khoan. Trong các tầng đất đá chứa nước, hiện tượng lắng phoi, sập lỗ do nước gây nên ít, do vậy hệ số sử dụng mét khoan hữu ích của các loại máy khoan này tăng lên. Nhược điểm cơ bản của loại máy khoan này là chi phí đầu tư cơ bản lớn, khấu hao lớn, suất phá đá của 1m dài lỗ khoan nhỏ (710m3/m), chi phí khoan tính cho 1 m3 đất đá nổ lớn. Vì vậy, cần chú ý tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng chất nổ khi nổ ở các lỗ mìn đường kính trung bình là một vấn đề cần chú ý giải quyết ở các mỏ đá hiện nay.

## Chất lượng công tác nạp thuốc nổ và quy mô nổ.

Phương pháp nạp nổ cho các bãi mìn chủ yếu sử dụng phương pháp thủ công. Chất lượng nạp thuốc nổ có thể được xác định bằng mật độ nạp tới hạn (ứng với mật độ đó chất nổ đạt tốc độ kích nổ tối đa) hoặc bởi khả năng chứa thuốc nổ trên 1 m chiều dài lỗ khoan (P, kg/m). Khả năng chứa thuốc nổ trên 1 mét lỗ khoan thay đổi tùy theo phương pháp nạp: thả cả gói hay dỡ vỏ bao, nạp riêng hay nạp kết hợp các loại thuốc trong một lỗ mìn; điều kiện nạp: có nước hay không có nước, nhiều hay ít nước; loại thuốc nổ: chịu nước hay không chịu nước.

Có thể thấy, chất lượng nạp mìn khá thụ động do phương pháp nạp thủ công, khó khăn chính trong việc cơ giới hoá công tác nạp mìn chính là các loại chất nổ do nước ta sản xuất chưa phù hợp với phương tiện nạp mìn bằng cơ giới hiện có.

Quy mô cũng ảnh hương nhiều đến việc lựa chon thuốc nổ:. Quy mô 1 vụ nổ ở các mỏ đá 1-3 tấn/1 vụ nổ.  Số vụ nổ trong năm tuỳ theo từng mỏ, thấp nhất là 5070 vụ nổ/năm, trung bình từ 110120 vụ nổ/năm. Bình quân cứ 3 ngày có một vụ nổ.

Chất lượng nổ. Chất lượng nổ mìn ở các mỏ đá tương đối tốt, đá tơi vụn, tỷ lệ đá quá cỡ thấp, nền tầng khá bằng phẳng. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều sự cố như: phụt bua sớm, mìn câm do hỏng và cắt dây trên mặt, để lại mô đống, vướng chân, “đóng cửa”, nền tầng bị nâng lên,... do đó ảnh hưởng nhiều kết quả nổ và việc thi công cũng như chất lượng khoan nổ cho các vụ nổ kế tiếp

4.2.3.Tính chất cơ lý và độ bền của đất đá mỏ liên quan đến sử dụng loại thuốc nổ.

Địa tầng: Các mỏ đá vôi hầu hết có địa tầng phân bố gần giống nhau, còn các mỏ khai thác vật liệu khác như Riolit, Granite thì điều kiện địa chất thay đổi theo vùng .

Tính phân lớp và nứt nẻ. Hầu hết các đều ở dạng nứt nẻ, thuộc đá cấp II, III và IIIa.

Tuy nhiên ở mỗi mỏ mức độ nứt nẻ và phân lớp khác nhau. Sự phân bố các lớp đá và góc cắm cũng như góc phương vị của chúng cần được chú ý nhiều hơn nữa trong việc thiết kế hộ chiếu nổ, đặc biệt là việc sử dụng hợp lý năng lượng chất nổ trong bãi mìn có các lớp đá  khác nhau.

Tính chất cơ lý đất đá của các mỏ đá là bột kết và cát kết có cường độ kháng nén lớn. Hệ số kiên cố của tất cả các loại đá thay đổi f = 6 - 14

Khối lượng đất đá theo hệ số độ cứng f (theo M.M. Prôtôđiacônôv) ở các mỏ cũng có sự khác biệt rõ rệt. Nếu chia khối lượng đất đá mỏ thành hai nhóm theo f  thì:

+ Tỷ lệ đất đá nổ mìn có hệ số độ kiên cố f > 10 tập trung ở các mỏ khai thác đá Riolit và đá Granite.

+ Tỷ lệ đất đá nổ mìn có hệ số độ kiên cố f  10  tập trung ở các mỏ đá vôi và các mỏ vật liệu thông thường.

4.2.4.  Điều địa chất thuỷ văn .

Nhìn chung ở các mỏ đá tồn tại 1- 2 tầng chứa nước:

a.Tầng chứa nước không áp: phân bố hạn chế, nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa thông qua các đới phá huỷ kiến tạo. Tầng này tồn tại tuỳ theo mùa mưa và mùa khô và thường nằm trên trụ vỉa. Các mỏ có cấu trúc nếp lõm thì tầng này có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác khai thác. Nham thạch chứa nước chủ yếu là cuội, sạn kết, cát kết nứt nẻ.

b.Tầng chứa nước có áp: thường nằm dưới sâu ở một số mỏ khai thác âm, thuộc loại có áp cục bộ do ảnh hưởng của các phay phá. Lưu lượng nước ngầm thay đổi từ 0,5  1,9 lít/giây.

Các mỏ có điều kiện địa hình, cấu trúc vỉa đá khác nhau nên mức độ phức tạp về điều kiện địa chất thuỷ văn cũng khác nhau. Cần thiết phải có sự xác định rõ ràng mức độ chứa nước của mỗi lỗ mìn để thuận tiện cho công tác bơm nước và nạp chất nổ.

## 4.2.5. Các thông số hệ thống khai thác

a. Chiều cao tầng: Khi tăng chiều cao tầng đến mức hợp lý ngoài việc cải thiện được chế độ công tác mỏ nói chung còn làm tăng năng suất khoan (do giảm công tác phụ trợ khi khoan), tăng suất phá đá, tăng bán kính vùng đập vỡ của lượng thuốc (do tăng chiều cao cột thuốc nổ), giảm chiều sâu khoan thêm, giảm chi phí thuốc nổ và phương tiện nổ,... Khi chiều cao tầng vượt quá chiều cao hợp lý, đống đá nổ trở nên quá cao cho các thiết bị làm việc an toàn, tăng mức độ ảnh hưởng của hậu xung,... Nhìn chung, chiều cao tầng ở các mỏ đá từ 8 12 m.

b. Chiều rộng khoảnh khấu (A) và chiều dài khu vực xúc (L): hai thông số này đặc trưng cho kích thước khu vực cần nổ. Trong một vụ nổ đặc trưng có một khối lượng đá quá cỡ đáng kể thường sinh ra từ những lỗ mìn nổ cuối cùng do sự dịch chuyển và phá huỷ của các tảng đá không được nổ từ bề mặt tự do liền kề. Đá quá cỡ trong đống đá nổ cũng có nguồn gốc từ bề mặt tự do của các lỗ mìn hàng ngoài nơi có các khối đá lớn, đã bị long ra hoặc đã bị rạn nứt từ các vụ nổ trước bị đổ xuống mà không cần bị phá vỡ, không bị ảnh hưởng bởi năng lượng sóng nổ hoặc sự lan truyền nứt nẻ trong khối đá.

Rõ ràng, kích thước vụ nổ càng nhỏ tỷ lệ phần trăm đất đá quá cỡ sinh ra từ các vụ nổ trước đó càng lớn. Các bãi mìn lớn, tốt nhất là các bãi mìn dài và nếu rộng đến mức có thể (có nhiều hàng lỗ mìn ), sẽ đập vỡ hiệu quả khối đá và mang lại khối lượng đất đá nổ lớn nhất, giảm tỷ lệ đá quá cỡ do ranh giới vụ nổ ít hơn.

Ở các mỏ đá có quy mô công suất lớn, do hầu hết các mỏ đang áp dụng hệ thống khai thác theo lớp bằng, chiều cao tầng bị ràng buộc bởi điều kiện an toàn của thiết bị xúc bốc, xu thế các mỏ giảm chiều rộng khoảng khấu A đến mức thấp nhấp có thể (giảm số hàng lỗ mìn) để nâng cao góc nghiêng bờ công tác, vì vậy xu thế chung là tăng chiều dài của bãi nổ.

## 4.2.6. Các thông số của thiết bị khai thác mỏ.

a. Đường kính lỗ mìn: Đường kính lỗ mìn bị chi phối bởi đặc tính của đất đá nổ, mức độ đập vỡ yêu cầu và sự so sánh kinh tế giữa các loại thiết bị khoan khác nhau. Đường kính lỗ mìn ảnh hưởng khá quan trọng đến tác dụng nổ của các loại chất nổ sử dụng. Vì vậy, cần có sự nghiên cứu để đưa ra các biện pháp nhằm phát huy hiệu quả nổ của các loại chất nổ khác nhau trong các trị số đường kính lỗ mìn đang được sử dụng.

b. Dung tích gầu xúc: Dung tích gầu xúc có liên quan chặt chẽ đến mức độ đập vỡ yêu cầu. Đối với mỗi trị số dung tích gầu xúc khác nhau cần xác định mức độ đập vỡ hợp lý, điều này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn nhất khi xem xét mối quan hệ của toàn bộ quá trình khai thác mỏ (khoan, nổ, xúc bốc, vận tải). Khi đó, ta sẽ xác định được chi phí khoan nổ thấp nhất và mức độ đập vỡ tối ưu nhất.

## 4.2.7. Các thông số nổ mìn và chỉ tiêu thuốc nổ đang áp dụng.

Hiện tại, ở các mỏ thường sử dụng mạng lỗ khoan hình vuông, tam giác cân, tam giác đều. Ở các mỏ lớn do công tác quản lý tốt nên việc duy trì mạng lỗ khoan đúng thiết kế, ở các mỏ nhỏ việc duy trì sự chính xác của các thông số mạng nổ chưa được coi trọng.

Cho đến nay đa số các mỏ chưa lựa chọn được thuốc nổ chuẩn, do đó đưa ra các hệ số quy đổi không theo quy định, một số mỏ nhỏ lại không quan tâm đến hệ số quy đổi thuốc nổ, mọi loại thuốc nổ đều lấy như nhau về chỉ tiêu thuốc nổ.

4.2.8. Phương tiện nổ và mồi nổ.

Theo kết quả thực nghiệm và thực tế cho thấy:

Mồi nổ và các phụ kiện nổ cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn thuốc nổ. Với ANFO và SOFANIT cần phải có mồi nổ mạnh mới kích nổ chúng hoàn toàn và giải phóng năng lượng tối đa.

Khi sử dụng kíp điện không có mồi nổ thì phải lựa chọn thuốc nổ có độ nhạy cao như AĐ-1.

Dây nổ được sử dụng làm mồi nổ tốt nhất cho các loại thuốc nổ có độ nhạy trung bình đến cao như AĐ-1; Nhũ tương.

# Đánh giá việc sử dụng chất nổ và phương tiện nổ.

Qua các số liệu tổng kết tình hình sử dụng chất nổ và phương tiện nổ tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có những nhận xét và đánh giá sau:

- Các đặc tính tự nhiên của khối đá được nổ, điều kiện nước ngầm, điều kiện thời tiết,... có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng các loại chất nổ ở các mỏ. Đất đá ở các mỏ rất phức tạp về diện phân bố, độ kiên cố, độ nứt nẻ, tính phân lớp, góc cắm và chiều dày, việc phân loại đất đá nổ ở các mỏ chủ yếu dựa vào hệ số độ kiên cố mà chưa kể đến độ nứt nẻ, tính phân lớp, vì vậy kết quả nổ còn khác xa so với tính toán lý thuyết.

- Việc sử dụng chất nổ ở các mỏ rất đa dạng và phức tạp. Tỷ lệ sử dụng thuốc nổ chịu nước đã giảm xuống cho thấy các mỏ đã chú trọng hơn đến việc sử dụng phối hợp các loại chất nổ. Việc sử dụng phối hợp các loại chất nổ trong lỗ khoan chủ yếu căn cứ vào mức độ chứa nước của lỗ khoan mà chưa căn cứ vào phương pháp tính toán có cơ sở khoa học. Hầu hết các mỏ đều tăng cường độ nổ mìn vào mùa khô là hợp lý. Các loại chất nổ sử dụng phổ biến như ANFO thường, ANFO chịu nước, Zernôgranulít 79/21, Watergel, nhũ tương NT-13, EE-31 đã đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như yêu cầu đập vỡ đối tượng đất đá nổ.

Khối lượng chất nổ sử dụng tăng mạnh trong những năm gần đây (năm sau tăng hơn năm trước từ 30  40%) cho thấy khối lượng chất nổ sử dụng vẫn còn tiếp tục gia tăng và sẽ ổn định ở mức cao. Điều này đỏi hỏi phải có sự quan tâm thích đáng tới việc sử dụng chất nổ hiệu quả và an toàn.

Đa số các mỏ lộ thiên nhỏ việc sử dụng chất nổ chưa phù hợp, một số nơi chưa nắm được nguyên tắc sử dụng chất nổ trong các điều kiện khác nhau (có nước hay không có nước, phối hợp giữa các loại chất nổ,...). Điều này dẫn đến việc sử dụng chất nổ lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.

- Việc sử dụng phương tiện nổ đã có những thay đổi tiến bộ rõ rệt. Ở tất cả các mỏ lớn đều sử dụng 100% phương tiện nổ phi điện trong nổ mìn lần 1. Phương tiện nổ phi điện là loại phương tiện nổ tiên tiến ở nước ta và trên thế giới hiện nay, do chất lượng điều khiển nổ tin cậy và an toàn nên nâng cao hiệu quả nổ mìn, giảm chấn động khi nổ mìn. Tuy nhiên đến nay việc sử dụng chỉ ở các mỏ lộ thiên lớn, tất cả các mỏ lộ thiên nhỏ không sử dụng do giá thành khá cao. Hiện tại, việc sử dụng loại phương tiện nổ này các mỏ chưa chú ý đến việc chọn thời gian vi sai cho kíp nổ vi sai phi điện trên mặt và sơ đồ vi sai phù hợp với đặc tính đất đá nổ. Ở các mỏ lộ thiên nhỏ sử dụng phương tiện nổ là kíp điện vi sai kết hợp dây nổ khá hiệu quả, sơ đồ nổ áp dụng thường là sơ đồ nổ vi sai qua hàng, cần có sự nghiên cứu so sánh về kinh tế cũng như kỹ thuật để chuyển sang hệ thống phương tiện nổ phi điện an toàn và tin cậy hơn.

Thuốc nổ mồi được sử dụng ở các mỏ khá đa dạng, xu hướng sử dụng chủ yếu các loại mồi nổ chế tạo sẵn, sử dụng đơn giản hơn, đảm bảo kích nổ tốt và an toàn khi sử dụng. Tỷ lệ sử dụng thuốc mồi nổ ở các mỏ chưa thống nhất, chưa có cơ sở, do đó gây lãng phí thuốc mồi hoặc ngược lại không đảm bảo điều kiện kích nổ ổn định cho thuốc nổ.

Ở các mỏ lộ thiên lớn, nhìn chung việc áp dụng các thông số nổ mìn khá phù hợp, sơ đồ mạng lỗ khoan được duy trì khá tốt. Sơ đồ mạng lỗ khoan tam giác đều hoặc hình vuông được sử dụng phổ biến, các thông số mạng lỗ khoan được mở rộng, chiều cao cột thuốc được nâng lên, do vậy phân bố hợp lý năng lượng nổ tốt hơn nên chất lượng đập vỡ tốt hơn, tỷ lệ đá quá cỡ thấp, nền tầng bằng phẳng. Đa số các mỏ chưa xác định cụ thể mức độ đập vỡ, sử dụng chỉ tiêu thuốc nổ khá cao, dẫn tới mức độ đập vỡ quá vụn gây lãng phí không cần thiết. Thông số quan trọng trong công tác nổ mìn là chỉ tiêu thuốc nổ (qt) ít được quan tâm ở một số mỏ, chỉ tiêu này thường lấy theo kinh nghiệm. Việc tính toán quy đổi thuốc nổ chưa đúng, chưa có cơ sở xác định chính xác kết quả nổ. Đây là các vấn đề khó khăn cần nghiên cứu giải quyết nhằm đem lại kết quả khoan nổ mìn tốt nhất.

- Một công tác quan trọng khác là tổ chức thi công khoan, nổ đã được các mỏ quan tâm thực hiện tốt, nhất là các mỏ đá lớn. Các khâu từ lập hộ chiếu khoan, giám sát khoan, lập hộ chiếu nổ, tổ chức thi công nạp mìn, lấp bua, đấu ghép mạng nổ chính xác, nhanh gọn, chắc chắn được thực hiện tốt. Một số mỏ nhỏ công tác này vẫn chưa được chú trọng, cần được thực hiện chuyên nghiệp hơn mới đem lại hiệu quả tốt nhất.

4.3.LỰA CHỌN LOẠI CHẤT NỔ PHÙ HỢP VỚI ĐẶC TÍNH TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC Ở CÁC MỎ KHAI THÁC ĐÁ VLXD Ở ĐỒNG NAI

# 4.3.1. Đặc tính tự nhiên và công nghệ khai thác ở các mỏ  đá ở Đồng Nai

Các mỏ đá khu vực Đồng Nai đa số kiểu mặt đất và khai thác đá làm vật liệu xây dựng dạng bột và cát kết có chứa vôi, một số mỏ khai thác đá Granite...

Đất đá mỏ rất đa dạng và đặc tính thay đổi theo từng mỏ, sự phân bố của các loại đất đá trong địa tầng khác nhau trên cả bề rộng và chiều sâu, ngay cả trong cùng một mỏ cũng thể hiện sự phức tạp nhất định

Điều kiện địa chất thuỷ văn ở các mỏ, đặc biệt là các mỏ khai thác xuống sâu đã ảnh hưởng lớn đến cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình khai thác mỏ nói chung và công tác khoan nổ mìn nói riêng. Hầu hết các mỏ này tồn tại tầng chứa nước và khi khoan các lỗ khoan thường chứa nhiều nước:

Theo thực tế, khi tiến hành nổ mìn trong điều kiện đất đá ngậm nước ở những tầng sâu được đặc trưng bởi việc sử dụng khối lượng lớn chất nổ chịu nước, công tác khoan và nạp thuốc nổ phức tạp, làm tăng giá thành công tác khoan nổ.

Điều kiện khí hậu thời tiết vùng đã có tác động nhất định tới quá trình khai thác tại các mỏ. Mùa mưa gây khó khăn cho công tác khoan nổ, ngập đáy moong,.. mùa khô làm tăng nồng độ bụi trong không khí, làm giảm năng xuất lao động và tăng chi phí khai thác.

Tóm lại, đặc tính tự nhiên của  các mỏ đá rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất của mỏ. Chiều sâu của các mỏ đang tăng lên, tỷ lệ đất đá có độ cứng lớn tăng lên, độ ngậm nước tăng, độ nứt nẻ giảm, độ ổn định bờ mỏ cũng suy yếu đi, làm cho khả năng trượt lở bở mỏ do nổ mìn cũng tăng lên. Vì vậy, đối với công tác nổ mìn việc xác định đúng nhóm đất đá theo bảng phân loại đất đá cho các mỏ  và đặc điểm địa chất thuỷ văn của khu vực được nổ mìn là cơ sở dữ liệu đầu tiên, quan trọng, góp phần tính toán các thông số khoan nổ hợp lý, sử dụng năng lượng nổ thích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khoan nổ mìn phá đá nói riêng và công tác khai thác mỏ nói chung.

## 4.3.2. Công nghệ khai thác

Hiện tại, đa số các mỏ đá lớn đang áp dụng công nghệ khai thác theo lớp bằng và luôn luôn có hệ số an toàn cao hơn so với khi khai thác lớp xiên. Muốn nâng cao hiệu quả kinh tế thì cần phải tăng chiều cao tầng H và tăng chiều rộng mặt công tác B cũng như bố trí số mặt tầng công tác trên đới công tác. Tuy nhiên chiều cao tầng đã được lựa chọn theo điều kiện an toàn của thiết bị xúc bốc, vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh tế cần tiến hành các biện pháp sau:

a) Tăng chiều rộng mặt tầng công và khoảnh khai thác đến trị số cho phép (đảm bảo khoan nhiều hàng và số lượng lỗ mìn).

b) Bố trí hợp lý các tầng công tác trên đới công tác.

Đối với các mỏ kiểu đồi núi cao, khai thác theo lớp xiên cần giảm chiều rộng mặt tầng công tác vửa đủ để giảm bớt khối lượng xúc chuyển. Do đó cần tính chọn chiều rộng khoảnh khấu A phù hợp trên cơ sở thoả mãn được cả hai lợi ích trên, nhưng phải đảm bảo số hàng mìn hợp lý trên các tầng công tác nhằm nâng cao mức độ đập vỡ.

4.3.3. Các thông số hệ thống khai thác

Các thông số hệ thống khai thác có quan hệ chặt chẽ với công tác khoan và nổ mìn là:

a.Chiều cao tầng: Chiều cao tầng ở các mỏ đá lớn thường từ 7  10 m, cao nhất có khi lên tới 15 m. Tuy nhiên, giá trị chuẩn theo thiết kế các máy khoan BMK-5, CBY-100G và TAMROCK là 10 m. Ở các mỏ đá trung bình và nhỏ, chiều cao tầng trong khoảng 37 m, giá trị chuẩn theo thiết kế là H = 4÷5 m.

Theo các kết quả nghiên cứu (Ash, 1977) cho thấy: khi tỷ số H/WCT lớn, dễ dàng làm biến dạng và dịch chuyển khối đá, đặc biệt ở phần trung tâm của tầng. Tỷ số tối ưu là H/WCT 3 (WCT - đường cản chân tầng, m). Nếu tỷ số H/WCT =1, kích thước cỡ hạt đập vỡ lớn và vấn đề hậu xung, mô chân tầng sẽ tăng lên. Nếu tỷ số H/WCT = 2, các vấn đề này giảm dần và hoàn toàn bị loại trừ khi H/WCT =3.

b. Chiều rộng khoảng khấu (A) và chiều dài khu vực xúc (L): hai thông số này đặc trưng cho kích thước của bãi nổ. Theo quan điểm khoan nổ mìn, kích thước của bãi nổ nên lớn nhất có thể bởi những lợi ích sau:

+ Giảm tỷ lệ đá quá cỡ do giảm được đường ranh giới giữa các bãi nổ (đá quá cỡ và mô chân thường phát sinh ở hàng đầu tiên, nhiều bãi nổ nhỏ hơn có số lỗ mìn ở hàng ngoài tăng lên, trong khi đó bãi nổ lớn sẽ giảm được số lỗ ở hàng ngoài).

+ Giảm thời gian ngừng sản xuất của máy khoan và thiết bị nạp mìn cũng như thời gian ngừng của các thiết bị khai thác khác.

Theo các chuyên gia, kích thước của bãi nổ nên có dạng như sau :

+ Với bãi nổ có một mặt tự do tỷ số chiều dài khu vực nổ/chiều rộng khu vực nổ L/A nên lớn hơn 3.

+ Với bãi nổ có hai mặt tự do, bãi nổ nên được thiết kế với tỷ số L/A > 2.

Chiều rộng bãi nổ A được xác định theo công thức:

(3.1)

Trong đó:

WCT - Đường cản chân tầng (m),

n - số hàng lỗ mìn,

b - khoảng cách giữa các hàng lỗ mìn (m).

Để đảm bảo hiệu quả nổ, số hàng mìn tối thiểu lựa chọn n = 3

Chiều dài bãi nổ đảm bảo tỷ số L/A > 2 với bãi nổ có hai mặt tự do và L/A > 3 đối với bãi nổ có một mặt tự do.

Mặt khác nổ mìn nhiều hàng cũng gặp phải các vấn đề là:

+ Tăng cường độ sinh ra chấn động và sóng đập không khí, các bãi nổ gần khu vực dân cư, công trình xây dựng không nên áp dụng.

+ Xuất hiện hậu xung, đá bay ở hàng cuối nếu trình tự khởi nổ không  chuẩn.

4.3.4. Các thông số của thiết bị khai thác mỏ

a. Đường kính lỗ mìn: ở các đá, loại máy khoan đảm nhiệm chính công tác khoan là máy khoan đập - xoay có đường kính từ 89  115 mm, một số mỏ còn sử dụng lỗ khoan đường kính 76 ÷ 89 mm, phổ biến sử dụng loại có đường kính lỗ mìn 105 mm.

b. Dung tích gầu xúc: Các mỏ đá sử dụng phổ biến máy xúc có dung tích gầu 1,52,5 m3, riêng mỏ lớn một số sử dụng máy xúc thuỷ lực 2,5 m3 ÷ 3,5 m3

# Nghiên cứu các điều kiện sử dụng và lựa chọn loại chất nổ phù hợp với đặc tính của đất đá.

## 4.3.5.1. Sử dụng năng lượng chất nổ phù hợp với đặc tính của đất đá

Như ta đã biết, tổng năng lượng sinh ra bởi chất nổ có thể được biểu diễn bởi tổng của hai thành phần: Năng lượng sóng ứng suất và Năng lượng khí nổ:

ET = EU + EK,

Trong đó:

EU - Năng lượng sóng ứng suất,

EK - Năng lượng khí nổ.

Tổng năng lượng sinh ra bởi chất nổ là không đổi nhưng hai thành phần năng lượng nói trên lại khác nhau đối với từng loại chất nổ. Loại chất nổ có áp lực nổ mạnh thường có thành phần EU lớn hơn thành phần EK, còn loại chất nổ có áp lực nổ thấp hơn thì có thành phần EU thấp hơn nhưng thành phần EK lại lớn hơn.

Ta đã biết, năng lượng sóng ứng suất đóng vai trò chủ yếu trong việc mở rộng thể tích ban đầu của lỗ mìn, tạo thành các khe nứt mới và đập vỡ đất đá, trong khi đó năng lượng khí nổ có tác dụng mạnh trong việc mở rộng các nứt nẻ mới và các nứt nẻ đã tồn tại từ trước trong khối đá, dịch chuyển và nở rời khối đá được nổ.

Như vậy, năng lượng sóng ứng suất đóng vai trò quan trọng hơn năng lượng khí nổ trong các loại đất đá cứng, ít nứt nẻ và khối lớn đòi hỏi phải tạo ra các nứt nẻ mới để đập vỡ nó một cách thích hợp. Các loại đất đá mềm, xốp hoặc các loại đất đá đã bị nứt nẻ từ trước phụ thuộc nhiều hơn vào tác dụng dịch chuyển được cung cấp bởi năng lượng khí nổ (áp lực khí nổ) để đập vỡ đất đá. Vì vậy, năng lượng khí nổ đóng vai trò quan trọng hơn trong các loại đất đá này. Các loại đất đá này được phá vỡ tốt nhất bởi các loại chất nổ có tốc độ nổ và mật độ nổ thấp hơn.

Như đã trình bày trong mục 2.1.4, ứng suất tác dụng lên thành lỗ mìn được xác định:		=

Trong đó:

L – ứng suất tác dụng lên thành lỗ mìn,

Pe - áp lực nổ tác dụng lên thành lỗ mìn (Pe = (1/2)P),

P - áp lực nổ,

k - hệ số quan hệ trở kháng giữa chất nổ và đất đá:

Ở đây: 	Vc - tốc độ truyền sóng nổ trong khối đá (m/s),

d - mật độ của đất đá (g/cm3),

Vd - tốc độ nổ (m/s),

e - mật độ của chất nổ (g/cm3)

Áp lực nổ được xác định bằng công thức:

P = 0,25 e 103

Qua hệ số quan hệ trở kháng và ứng suất tác dụng lên thành lỗ mìn cho thấy: trong các loại đất đá cứng, ít nứt nẻ và khối lớn cần loại chất nổ có trở kháng gần với trở kháng của đất đá vì khi đó sóng nổ sẽ lan truyền tốt hơn trong đất đá đồng thời ứng suất tác dụng lên thành lỗ mìn là lớn nhất.

Trong các loại đất đá có độ cứng trung bình, nứt nẻ, cần đến vai trò của năng lượng khí nổ để mở rộng các nứt nẻ và dịch chuyển đất đá, loại chất nổ có hệ số trở kháng thấp và ứng suất tác dụng lên thành lỗ mìn nhỏ.

Kết quả tính toán áp lực nổ, hệ số quan hệ trở kháng giữa chất nổ và khối đá và ứng suất tác dụng lên thành lỗ mìn được trình bày trong Bảng 4.2.

Qua kết quả tính toán, ta có thể lựa chọn chất nổ trên việc phân chia năng lượng sóng ứng suất và năng lượng khí nổ dựa trên hệ số k và ứng suất lên thành lỗ mìn L theo thứ tự ưu tiên, xem Bảng 4.3.

Tuy nhiên, bảng kết quả này có ưu điểm là chỉ đưa ra được định hướng việc sử dụng loại chất nổ phù hợp với đặc tính đất đá, nhưng cần kết hợp với các tiêu chuẩn khác để chọn loại thuốc nổ phù hợp và hiệu quả nhất.

## 4.3.5.2 Các trạng thái của lỗ mìn và cách sử dụng loại chất nổ cho hợp lý

Đây là một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn loại chất nổ sử dụng cho các mỏ đá, nhất là các mỏ lớn đang trong giai đoạn khai thác xuống sâu.

Các trạng thái của lỗ mìn có thể thay đổi từ có nước tới hoàn toàn khô. Theo lý thuyết và thực nghiệm, mức độ ngậm nước của lỗ khoan được phân ra thành:

- Lỗ khoan khô: mực nước trong lỗ khoan  0,5 m. Với loại lỗ mìn này cần sử dụng loại nước không chịu nước phía trên và loại chịu nước phía đáy (Anfo trên + Nhũ tương đáy. Nếu không có chất nổ chịu nước thì sử dung chất nổ đóng trong bao nhựa PE (AĐ-1 thỏi)

- Lỗ khoan ngậm nước một phần: mực nước  3 m. Với loại lỗ mìn này cần sử dụng loại nước ít chịu nước phía trên và loại chịu nước phía đáy (AĐ-1 hoặc Sfanit trên + Nhũ tương đáy). Nếu không có chất nổ chịu nước thì sử dụng chất nổ đóng trong bao nhựa PE (AĐ-1 thỏi).

- Lỗ khoan ngậm nước: mực nước > 3 m. Với loại lỗ mìn này cần sử dụng loại chịu nước hoàn toàn (Nhũ tương các loại). Nếu không có chất nổ chịu nước thì sử dụng chất nổ đóng trong bao nhựa PE (AĐ-1, ZECNO dạng thỏi).

Nếu căn cứ theo năng lượng của chất nổ trên cơ sở sức công phá và khả năng công nổ thì ta co thể tham khảo trên bảng 3.1

Bảng 4.1. Kết quả chọn loại chất nổ phù hợp với năng lượng của chất nổ.

| TT | Nhóm đất đá | Độ nổ | Yêu cầu | Loại chất nổ phù hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I, II | Dễ nổ, Khó nổ trung bình | Năng lượng khí nổ chiếm phần lớn để mở rộng nứt nẻ và dịch chuyển đất đá, hệ số trở kháng thấp, ứng suất tác dụng lên thành lỗ mìn nhỏ. | 1) ANFO chịu nước 2) Sofanit, 3) ANFO thường, 4)Zernô 79/21 5) Amônit AD1. 6) Nhũ tương NT-13 |
| 2 | III, IV, V | Khó nổ, Rất khó nổ, Đặc biệt khó nổ. | Năng lượng sóng ứng suất chiếm phần lớn để mở rộng lỗ mìn, tạo thành các nứt nẻ mới và đập vỡ đất đá. | 1) TNT 15 2) TNT 13 & TNT 31 3) Nhũ tương P113 4) Nhũ tương P113L 5) Watergel TFD-15 6) Watergel TNP-1 7) Nhũ tương EE-31 8) Nhũ tương NT -13 |

Tuy nhiên, khi nạp những lượng thuốc như trên thực tế là chưa tính đến tốc độ thấm của nước vào lỗ khoan theo chiều cao của lớp thấm. Điều này làm ảnh hưởng đến độ ổn định của lượng thuốc trong lỗ mìn và độ tin cậy về kích nổ nó. Trong những trường hợp như vậy cần có những phương pháp và dụng cụ hiệu quả để xác định tốc độ thấm của dòng nước trong lỗ khoan. Như vậy cần hoàn thiện công nghệ nạp cho những lỗ khoan ngậm nước trên cơ sở tính đến đặc tính thuỷ động của  của đất đá, tất cả các lỗ khoan nổ phải được phân loại theo chế độ thuỷ động, tương ứng với nó đề xuất những phương pháp nạp chất nổ hợp lý.

Những thông số chủ yếu là cơ sở cho sự phân loại là tốc độ thấm (v) và chiều cao cột nước trong lỗ khoan (hn).

Theo cường độ trao đổi nước có thể chia các lỗ khoan thành 3 nhóm sau:

- Nhóm 1:  Nước không chảy: 0  v < 0,1 m/ngày - đêm. Với loại lỗ mìn này cần sử dụng loại thuốc nổ ít chịu nước phía trên và loại chịu nước phía đáy (Anfo chịu nước hoặc AD-1 đóng trong túi nhựa  nạp phía trên + Nhũ tương phía đáy. Nếu không có chất nổ chịu nước thì sử dung chất nổ đóng trong bao nhựa PE (AĐ-1 thỏi)

- Nhóm 2:  Nước chảy: 0,1  v < 0,5 m/ngày - đêm. Với loại lỗ mìn này cần sử dụng loại thuốc nổ ít chịu nước và không bị hòa tan có tỉ trọng >1 nạp phía trên và loại chịu nước phía đáy (AD-1 đóng trong túi nhựa  nạp phía trên + Nhũ tương nạp phía đáy. Nếu không có chất nổ chịu nước thì sử dung chất nổ đóng trong bao nhựa PE (AD-1 thỏi)

- Nhóm 3: Nước chảy mạnh: v > 2,0 m/ngày-đêm. Với loại lỗ mìn này cần sử dụng loại thuốc nổ chịu nước  nạp toàn bộ trong lỗ khoan (Nhũ tương ). Nếu không có chất nổ chịu nước thì sử dụng chất nổ đóng trong bao nhựa PE (AD-1 thỏi và nạp 3 - 4 thỏi một lượt)

Thông thường những lỗ khoan khô có tốc độ thấm thuộc nhóm 1, nước chảy vào lỗ khoan chủ yếu là nước mưa và thực tế không khôi phục lại khi tháo khô. Trong trường hợp này hợp lý là sử dụng chất nổ không chịu nước.

Trong những lỗ khoan có nước chảy yếu, cường độ trao đổi nước ở mức trên cột nước không vượt quá 0,5 m/ngày - đêm. Thời gian phục hồi mức nước thuỷ tĩnh sau khi bơm rút lớn hơn 3 ngày, nghĩa là lớn hơn thời gian bình thường để chuẩn bị nổ trên mỏ lộ thiên với công nghệ vào phương tiện nạp mìn hiện nay. Trong những lỗ khoan như vậy, hợp lý là thổi nước khỏi lỗ mìn, sau đó nạp thuốc nổ chịu nước dạng rời hoặc các loại thuốc nổ bao gói tới một điểm lên phía trên mức nước ban đầu 0,5 m, sau đó tiếp tục nạp chất nổ không chịu nước.

Những  lỗ khoan có tốc độ thấm 0,5  v  2,0 m/ngày - đêm thuộc đất đá nứt nẻ yếu. Khi tháo khô những lỗ khoan như vậy người ta thấy mức nước thuỷ tĩnh phục hồi chậm (24 < t < 72 h). Vì vậy tháo khô trong trường hợp này hợp lý khi 0,5 < v <1,0 m/ngày - đêm và khi chiều cao cột nước trong lỗ khoan nhỏ hơn 3/4 chiều cao cột thuốc sau đó sử dụng lượng thuốc nạp phối hợp: nạp chất nổ chịu nước cao hơn mức nước thuỷ tĩnh 0,5 m, sau  một thời  khoảng thời gian nhất định (để mức nước ổn định) sẽ nạp tiếp chất nổ không chịu nước.

Theo 2, thời gian phục hồi mức nước thuỷ tĩnh  được xác định theo công thức:

(3.2)

Trong đó: 	dK - đường kính lỗ khoan (m),

v – tốc độ thấm của nước (m/ngày-đêm),

- Mật độ nạp (kg/m3),

- Mật độ chất nổ (kg/m3),

k – hệ số vùng thấm (k = 1,04,0).

Trong các lỗ khoan có nước chảy và chiều cao cột nước lớn hơn 3/4 chiều dài lượng thuốc thì sử dụng lượng thuốc phối hợp là hợp lý. Nhưng lỗ khoan này thường phân bố ở những khối của tầng nứt nẻ mạnh. Mức nước thuỷ tĩnh được khôi phục hoàn toàn sau một thời gian ngắn (t < 24 h). Trong những lỗ khoan như vậy, hợp lý nhất là nạp chất nổ chịu nước liên tục trong lỗ mìn.

Tóm tắt các phương pháp nạp chất nổ cho các lỗ khoan khi có nước trong

Bảng 4.2. Các phương pháp nạp chất nổ cho lỗ khoan có nước theo tốc độ thấm và chiều cao cột nước trong lỗ khoan.

| Số TT | Trạng thái lỗ khoan | Tốc độ thấm v, m/ngày-đêm | Chiều cao cột nước trong lỗ mìn hn, m | Phương pháp nạp chất nổ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lỗ khoan khô | 0 v < 0,1 | 0,5 | Tháo khô (bơm hoặc thổi khô) sau đó nạp chất nổ không chịu nước. |
| 2 | Lỗ khoan ngậm nước một phần | 0,1 v < 0,5 | 3 | Bơm tháo khô sau đó nạp phối hợp: nạp chất nổ chịu nước lên trên mức nước ban đầu 0,5 m, sau đó tiếp tục nạp chất nổ không chịu nước. |
| 3 | Lỗ khoan ngậm nước | 0,5 v 2 | < (LT – chiều cao cột thuốc nổ) | Bơm tháo khô sau đó nạp phối hợp: nạp chất nổ chịu nước cao hơn mức nước thuỷ tĩnh 0,5 m, sau một thời khoảng thời gian nhất định (để mức nước ổn định) sẽ nạp tiếp chất nổ không chịu nước. |
| 4 | Lỗ khoan có nước chảy mạnh | > 2 | > | Nạp chất nổ chịu nước liên tục trong lỗ khoan. |

# Lựa chọn  chất nổ phù hợp với công nghệ khai thác

## Chất nổ lựa chọn phù hợp với đường kính lỗ mìn sử dụng

Thông thường, việc chú ý đến đường kính lỗ mìn khi lựa chọn loại chất nổ đối với các lỗ khoan đường kính nhỏ (< 75 mm).  Đối với các mỏ đá, đường kính lỗ khoan sử dụng trong phạm vi từ 76  115 mm, các loại chất nổ có khả năng cung ứng trên thị trường có đường kính nhỏ nhất cho phép từ 70100 mm, như vậy đảm bảo kích nổ ổn định trong phạm vi đường kính lỗ khoan hiện có.

Một vấn đề cần quan tâm nữa là: khi đường kính lỗ mìn thay đổi thì tốc độ nổ của chất nổ cũng thay đổi, dẫn đến thay đổi công suất của chất nổ. Điều này cần tính đến khi sử dụng trong các loại đất đá khác nhau.

## Chất nổ lựa chọn phù hợp với quy mô bãi nổ

Đối với các mỏ lộ thiên lớn, quy mô một bãi nổ thường lớn (từ 10  35 ngàn m3/bãi nổ), khối lượng đất đá nổ mỗi năm hàng triệu mét khối, vì vậy chất nổ lựa chọn nên được sử dụng ở dạng rời. Chất nổ loại này có thể tiến hành nạp cơ giới bằng xe tải chuyên dụng, nạp mìn đơn giản, nhanh chóng và sử dụng được tối đa thể tích lỗ mìn.

Đối với các loại chất nổ có khả năng cung ứng ở nước ta chỉ có ANFO thường và ANFO chịu nước là có khả năng cơ giới hoá công tác nạp thuốc, tuy nhiên phạm vi ứng dụng còn hạn chế trong phạm vi các lỗ khoan khô hoặc các lỗ khoan có nước tĩnh. Các sản phẩm chất nổ hỗn hợp dạng khô như Zernô 79/21, Sôfanit, TNT,... cũng như chất nổ hỗn hợp chứa nước như Watergel TFD-15, TNP-1, nhũ tương NT-13, EE-31,... đều sử dụng ở dạng rời hoặc dạng bao gói nạp thủ công dẫn đến mật độ nạp thấp, thời gian thi công nạp mìn lâu, thường gặp phải các sự cố tắc lỗ do hiện tượng vắt ngang, ‘phình chân voi’ của các thỏi thuốc bao gói. Tuy vậy, các loại chất nổ do nước ta sản xuất đã đảm bảo được khối lượng công tác nổ lớn cho các mỏ lộ thiên trong những năm qua, các nhược điểm chắc chắn sẽ được khắc phục dần trong tương lai gần.

## Chất nổ sử dụng phải đảm bảo phá vỡ đất đá phù hợp với yêu cầu của đồng bộ thiết bị mỏ

Khoan và nổ mìn là hai khâu công nghệ không thể thiếu được trong việc đập vỡ đất đá trên các mỏ than khai thác lộ thiên khi các thiết bị đập vỡ cơ khí không thể sử dụng được. Hai khâu này hợp lại với các khâu công nghệ khác là xúc bốc, vận tải thải đá tạo thành một thể thống nhất đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất và hiệu quả sản xuất cao nhất.

## Chất nổ lựa chọn phải đảm bảo đạt được chi phí nổ mìn thấp nhất

Như ta đã biết, giá thành thuốc nổ là một tiêu chuẩn lựa chọn quan trọng. Thông thường người ta chọn loại chất nổ có giá thành thấp nhất cho công tác nổ sắp tiến hành. Tuy nhiên, không phải loại chất nổ có giá thành rẻ nhất luôn luôn mang lại chi phí nổ mìn thấp nhất. Hơn nữa, các loại chất nổ có giá thành thấp nhất trên một đơn vị trọng lượng thường có khả năng chịu nước kém và mật độ.

Mặc dù theo bản năng thường đưa đến ý nghĩ là chọn loại chất nổ có giá thành rẻ hơn, nhưng vấn đề là các mỏ lộ thiên phải quan tâm đến là giá thành bỏ ra để mua một đơn vị năng lượng hơn là giá thành mua 1 kg chất nổ. Đối với các mỏ đá ở nước ta sử dụng lỗ mìn có kích thước cố định, chi phí nổ mìn thấp nhất sẽ đạt được bằng việc sử dụng một loại chất nổ có chi phí thấp nhất trên một đơn vị năng lượng nổ.

## Lựa chọn theo chi phí khoan nổ nhỏ nhất

Kết quả chi phí khoan nổ nhỏ nhất được  thể hiện qua sự thay đổi chi phí khoan nổ, đối với các phương án tính toán (theo đường kính lỗ mìn và dung tích gầu xúc), chi phí khoan nổ mìn của các loại chất nổ tăng lên khá đồng đều với từng nhóm đất đá và đồng bộ thiết bị sử dụng.

# Tóm lại khi lựa chọn thuốc nổ dùng để nổ mìn tạo biên nên sử dụng thuốc nổ có mật độ nạp nhỏ, sức công phá nhỏ và có kích thước đặc biệt. Như theo phân tích ở trên khi nổ mìn tạo biên cho các mỏ khai thác đá VLXD ở Đồng Nai nên lựa chọn thuốc nổ nhũ tương (NT-13; EE-31), thuốc nổ này có sức công phá trung bình, mật độ nạp thấp, sản xuất ra dưới dạng dẻo dễ sử dụng.

# Kết luận

1- Tổng hợp, phân tích, đánh giá những loại thuốc nổ có thể áp dụng khi nổ mìn khai thác đá nói chung và nổ mìn tạo biên nói riêng.

2- Phân tích, đánh giá các điều kiện ảnh hưởng đến việc lựa chọn thuốc nổ phù hợp với các điều kiện thực và đánh giá được ưu, nhược điểm và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả nổ mìn khi nổ mìn.

4. Đưa ra các định hướng trong việc sử dụng thuốc nổ, các tiêu chuẩn để lựa chọn thuốc nổ, các điều kiện sử dụng cho các mỏ căn cứ vào các điều kiện kỹ thuật, điều kiện an toàn và điều kiện kinh tế.

Trên đây là các kết quả nghiên cứu, xác định các điều kiện sử dụng thuốc nổ phù hợp với đặc tính tự nhiên và công nghệ cho các mỏ đá VLXD ở tỉnh Đồng Nai, việc nắm vững được các điều kiện sử dụng này có cơ sở chắc chắn sẽ giúp cho việc sử dụng  loại thuốc nổ tại các mỏ chủ động mang lại hiệu quả cao hơn.